## Slide 1: Transport électrique dans les rubans HTS
Johan Graglia
Encadrant : Maxime Leroux
24/06/2025

## Slide 2
24/06/2025
2
Supraconductivité
© ENS Lyon
BCS: 2 électrons liés par e- - phonon
Etat quantique cohérent macroscopique  pas de diffusion sur les défauts
 Résistance nulle
Supra et champ magnétique: type I, type II
© F. Bouquet and J. Bobroff
État mixte
Effet Meissner
État normal

## Slide 3
24/06/2025
3
Physique des vortex
Vecteur orienté selon le flux mag.
Transporté par le vortex
J
E
B
© C.J. Van Der Beek
fp
Avec un courant  Force de Lorentz :  Dissipation
(Bardeen-Stephen)
Piégeage des vortex par les défauts  pas de dissipation
Exemple de piégeage :
par défauts collonnaires
par nanoparticules
FL

## Slide 4
24/06/2025
4
courant critique dans les supra de type II
Ic : Courant tel que Lorentz = Piégeage
Plus H augmente, plus il y a de vortex
Ic dépend de la structure microscopique
 Nécessité de le mesurer
Vortex dépiégé sans courant
Ic = 0
Vortex piégé
Ic > 0

## Slide 5
24/06/2025
5
Fils et rubans supra bas et haut Tc
YBCO: Tc = 92 K
Structure en plans CuO2
© K. Brodt et al.
Cable YBCO = Jc élevé même à H grand
Pertinence des études à fort champ
Aimants statiques
Hc2(0) NbTi = 20 T (Hirr >~12 T)
Hc2(0) Nb3Sn = 30 T (Hirr >~20-25 T)
Hc2(0) YBCO > 100 T

## Slide 6: Nécessité des champs pulsés
24/06/2025
6

## Slide 7: Objectifs du stage
24/06/2025
7
Qualifier le set-up expérimental de mesures I-V en champ pulsé
  Caractérisation de Tc, Hc2 et Hirr des échantillons tests
  Mesures I-V : courant critique, 0-12 T + pulsé 55 T

## Slide 8: Échantillons YBCO de CERACO
24/06/2025
8
CERACO: X021020A
8 échantillons montés et mesurés:
300nm YBCO
100 nm Au
Méandre pour les champs pulsés
Centres de piégeage artificiels: excès d’Yttrium formant des nanoparticules d’Y203

## Slide 9: Méthodes de mesure
Cryostat cryofree à circulation He4
1,5K – 300 K
0 – 12 T (DC)
24/06/2025
Mesure de transport électrique
R(T), R(H): Lock-in SRS830 DC
Lock-in DAQ pulsé
I(V): FPGA
9

## Slide 10
24/06/2025
10
Courbe critique R(T)
I = 1 uA

## Slide 11
24/06/2025
11
Courbe critique R(T)
I = 1 uA
99%

## Slide 12
24/06/2025
12
Bonne reproductibilité pour les échantillons larges (W=40um) S3, S5, S6,S8,S9
Courbe Hc2 et Hirr
Hc2 (99%)
Hirr (1%)
Vortex depiégés
Vortex piégés
Etat normal
Tc

## Slide 13
24/06/2025
13
Courbe Hc2 et Hirr en champ pulsé
Vortex depiégés
Vortex piégés
Etat normal
Hc2 (99%)
Hirr (1%)

## Slide 14
24/06/2025
14
Mesure I-V en champ pulsé
Pulse de ~200 msec => Mesures I-V rapides (qq 100 us)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Tension (mV)
Intensité réduite

## Slide 15
15
Mesure I-V pulsé
Source
Courant
YBCO
Pre-amp
Mesure de I
Mesure de V
CS580
24/06/2025
Red Pitaya (140 MHz)
FPGA
1 sortie
2 entrées (125 MHz)
SR560
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Intensité réduite
Tension (mV)
0 – 100 mA

## Slide 16
24/06/2025
16
Données brut I-V
En champ pulsé : environ 100 I-V par champ pulsé
Nombre de points de données = 50 000 000
=>Traitement nécessaire : Python
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Intensité réduite
Tension (mV)

## Slide 17
17
24/06/2025
Vortex dépiégé
Ic = 0
Courbes I-V dans la phase vortex dépiégés

## Slide 18
18
Courbes I-V dans la phase vortex piégés
24/06/2025
Ic

## Slide 19: Dépendance en champs et en température de Ic
24/06/2025
19
H = 6 T
Hirr 77 K
Hirr 70 K
77 K
70 K
65 K

## Slide 20: Comparaison champ pulsé et DC
24/06/2025
20
Hirr 77 K
Hirr 70 K
77 K
70 K
65 K
Bon accord !

## Slide 21: Mesure à haut champ magnétique
24/06/2025
21
77 K
70 K
65 K
50 K

## Slide 22: Conclusion
24/06/2025
22
Set-up qualifié : Bon accord entre les mesures DC et pulsées
Perspectives :
Mesures d’échantillons avec différentes nanostructures en champ extrême

## Slide 23: Champ pulsé
23/06/2025
23
Cryostat 1,5K